- 一、拆除工程

- 1、砖砌体拆除：砌体材质请明确。

- 回复：多孔砖实心砖综合考虑

- 2、临时围墙拆除：围墙规格，材质请明确。

- 回复：3米以内，彩钢板或砌体（20以内）综合考虑

- 砌筑工程

- 抹灰面油漆：乳胶漆具体做法及厚度请明确。

- 回复：腻子加乳胶漆，腻子抹平（两遍），乳胶漆一底两面

- 三、维修工程

- 1、外墙与楼板交角渗漏维修：

- 1>清单描述3中高压注浆一米需要多少个针头请明确；

- 2>清单描述5中渗透防水剂材质与厚度请明确；

- 3>清单描述6中粉刷层具体做法及厚度请明确。

- 回复：1>6个以内（视渗漏点确定）

- 环氧树脂

- 15厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水剂）

- 屋面女儿墙（其他墙体）根部防水空鼓老化维修：清单描述5中粉刷层、装饰层、保温层具体做法及厚度请明确。

- 回复：1:2水泥砂浆粉刷层15厚；涂料及真石漆装饰面层视现场实际确定综合考虑；匀质板保温层50厚以内

- 顶板渗漏维修：

- 清单描述1中高压注浆一平米需要多少个针头请明确；

- 清单描述3中渗透防水剂材质与厚度请明确；

- 清单描述4中粉刷及装饰层具体做法及厚度请明确。

- 回复：	1>6个以内（视渗漏点确定）

2>环氧树脂

- 3>顶板两遍腻子

- 外墙渗水维修：

- 清单描述2中防水砂浆厚度请明确；

- 清单描述3中防水剂材质与厚度请明确；

- 清单描述4中保温层及装饰面层具体做法及厚度请明确。

回复：1>15厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水剂）

- JS防水涂料，1.6mm厚

- 模塑聚苯板3公分以内、匀质板5公分以内、岩棉板5公分以内（综合考虑），与原墙面保持一致

- 内墙渗水维修：

- 清单描述2中渗透防水剂材质与厚度请明确；

- 清单描述2中高压注浆一平米需要多少个针头请明确；

- 清单描述3中挂网批抗裂（三遍）砂浆总厚度请明确。

回复：1>JS防水涂料，1.6mm厚

- 2>6个以内（视渗漏点确定）

- 3>抗裂6mm

- 门、窗周边渗水维修：

- 1>清单描述2中渗透防水剂材质与厚度请明确；

- 2>清单描述4中挂网批抗裂（三遍）砂浆总厚度请明确；

- 3>清单描述5中腻子粉、涂料恢复，具体做法及厚度请明确。

- 回复：1>JS防水涂料，1.6mm厚

- 2>6mm

- 3>两遍腻子，涂料一底两面

- 楼板顶部渗水维修:

- 1>清单描述2中高压注浆一平米需要多少个针头请明确；

- 2>清单描述3中刚性防水封堵具体做法及厚度请明确；

- 3>清单描述4中渗透防水剂材质与厚度请明确；

- 4>清单描述6中挂网批抗裂（三遍）砂浆总厚度请明确。

- 回复：6个以内（视渗漏点确定）

- 防水混凝土内掺膨胀剂，填充后与楼板持平

- JS防水涂料，1.6mm厚

- 6mm

- 屋面渗漏维修:

- 1>清单描述2中PVC出气管管径与间距、防水具体做法及厚度请明确；

- 2>清单描述3中高压注浆一平米需要多少个针头请明确；

- 3>清单描述3中保温层、保温保护层具体做法及厚度请明确；

- 4>清单描述4中排水水泥面具体做法及厚度请明确；

- 5>清单描述5中SBS卷材厚度与遍数请明确。

- 回复：无出气管，SBS防水卷材，卷材厚度、遍数与原屋面一致

- 6个以内（视渗漏点确定）

- 保温层为100mm以内难燃型模塑聚苯板，保护层为40mm厚C25混凝土，内置C6@150双向钢筋网片

- 20mm1:3水泥砂浆

- 4mm厚SBS

- 地坪空鼓、开裂维修:地坪具体做法及厚度请明确。

- 回复：1：2水泥砂浆20厚

- 真石漆修补:

- 1>清单描述6中抗裂砂浆粉刷（两-四遍）总厚度请明确；

- 2>清单描述7中保温层厚度、聚合物厚度请明确；

- 3>清单描述8中真石漆具体做法及厚度请明确。

- 回复：6mm

- 模塑聚苯板3公分以内、匀质板5公分以内、岩棉板5公分以内（综合考虑），聚合物5mm

- 真石漆外墙线条修补:

- 1>线条规格请明确；

- 2>清单描述6中抗裂砂浆粉刷（两-四遍）砂浆总厚度请明确；

- 3>清单描述7中真石漆具体做法及厚度请明确。

- 回复：宽度及厚度10cm以内

- 6mm

- 仿砖真石漆、普通真石漆综合考虑，具体做法及厚度参照外墙真石漆清单

- 地库地坪维修:地库地坪详细具体做法请明确。

- 回复：金刚砂加固化剂，基层为10CMC25细石砼

- 地库渗漏维修:

- 1>清单描述2中切割开槽凿除尺寸请明确；

- 2>清单描述3中高压注浆一平米需要多少个针头请明确；

- 3>清单描述4中设排水暗管管径请明确;

- 4>清单描述5中墙面装饰层及粉刷具体做法及厚度请明确。

- 回复：开槽深度10cm~20cm

- 6个

- 暗管管径50mm

- 两遍耐水腻子，涂料一底两面，原墙面同色乳胶漆、划线分隔，

- 商业雨棚真石漆修补:

- 1>单个雨棚真石漆面积请明确；

- 2>清单描述5中抗裂砂浆粉刷（两-四遍）砂浆总厚度请明确；

- 3>清单描述6中真石漆具体做法及厚度请明确。

- 回复：清单单位改为平方

- 6mm

- 普通真石漆，具体做法及厚度参照外墙真石漆清单

- EPS装饰线条维修:

- 1>清单描述6中抗裂砂浆粉刷（两-四遍）砂浆总厚度请明确；

- 2>清单描述7中EPS装饰线条规格请明确；

- 3>清单描述8中真石漆具体做法及厚度请明确。

- 回复：6mm

- 宽度及厚度10cm以内

- 普通真石漆，具体做法及厚度参照外墙真石漆清单